Štátnicové otázky z predmetu

Náuka o materiáloch

- Stavba atómu, druhy väzieb medzi atómami. Kovová väzba a jej vplyv na vlastnosti.

- Kryštalické a amorfné látky. Kryštálová stavba kovov. Monokryštál, elementárne bunky kryštálových mriežok. Roviny a smery v kryštáloch.

- Polykryštalický kov. Poruchy stavby kryštálov - bodové, čiarové, plošné, priestorové.

- Elastická a plastická deformácia kovových materiálov.

- Fázy v kovových sústavách. Tuhé roztoky, intermediárne fázy, zmesi fáz.

- Difúzia. Mechanizmy difúzie v monokryštáloch a polykryštalickom materiály.

- Kryštalizácia technických kovov. Podchladenie taveniny. Homogénna a heterogénna nukleácia.

- Rast kryštálov, krivka chladnutia, dendrit, štruktúra stuhnutého kovu.

- Zliatiny. Rovnovážne fázové diagramy dvojzložkových zliatin. Kryštalizácia dvojzložkových zliatin. Pákové pravidlo, vývoj mikroštruktúry. Eutektická a peritektická premena. Dendritická a zónová likvácia.

- Fázové premeny v tuhom stave. Alotropia, polymorfná premena, eutektoidná premena, vznik presýtených tuhých roztokov.

- Železo a jeho zliatiny. Rovnovážny fázový diagram železo - uhlík (metastabilná sústava Fe-Fe3C). Sprievodné a prísadové prvky v oceliach a ich vplyv na vlastnosti ocelí.

- Rozdelenie a označovanie ocelí. Konštrukčné ocele.

- Vysokolegované konštrukčné ocele so špeciálnymi vlastnosťami.

- Nástrojové ocele. Nástrojové materiály - spekané karbidy a keramické materiály.

- Biele liatiny. Stabilná sústava železo - grafit. Grafitické liatiny. Tvárna liatina.

- Teória fázových premien pri tepelnom spracovaní ocelí - austenitizácia, perlitická, bainitická a martenzitická premena - mechanizmus a kinetika.

- Transformačné diagramy ocelí - IRA a ARA diagramy.

- Kalenie. Druhy kalenia, kaliace prostredia a ich vlastnosti.

- Popúšťanie. Fázové premeny pri popúšťaní zakalenej ocele. Zušľachťovanie.

- Žíhanie. Žíhanie ocelí.

- Chemicko - tepelné spracovanie. Nauhličovanie. Ocele na nauhličovanie. Tepelné spracovanie po nauhličení. Nitridácia.

- Hliník a zliatiny hliníka. Duraly a silumíny. Vytvrdzovanie duralov.

- Meď a zliatiny medi. Mosadze a bronzy.

- Plasty. Definícia. Základné druhy plastov a ich označovanie. Použitie plastov.

- Mechanické skúšky materiálov. Statická skúška ťahom. Skúška vrubovej húževnatosti. Skúšky tvrdosti.

- Defektoskopické skúšky materiálov. Druhy skúšok a ich fyzikálne princípy.

- Makroskopická a mikroskopická analýza štruktúry materiálov.