Doc. Ing. JOZEF BÍLIK, PhD

Doc. Ing VIKTOR TITTEL, PhD

Ing. ĽUDMILA BABICOVÁ

Slovak Technical University of Bratislava

Slovak Republic

e-mail: jozef.bilik@stuba.sk

The analysis of production technology and material properties of chassis part from high strenght steel

Analiza właściwości materiału i technologii produkcji elementów podwozia ze stali wysokowytrzymałych

The technology of forming has very significant role in parts production for automotive industry. Recently the main aim of automobile producers is decreasing the car weight. This is  realized by using of new materials and new design solutions. Therefore high strength steels are used for production of main parts as  chassis parts......................

Technologia kształtowania odgrywa znaczącą rolę w produkcji elementów dla przemysłu motoryzacyjnego. W ostatnim czasie głównym celem producentów pojazdów stała się redukcja masy pojazdów. Cel ten jest realizowany poprzez wykorzystanie nowych materiałów i nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Dlatego do produkcji odpowiedzialnych elementów karoserii, jak np. elementy podwozia wykorzystano nowoczesne stale...............................

Keywords: high strenght steel, mechanical properties, elongation, drawing, bending

### Slowa kluczowe: stal wysokowytrzymała, właściwości mechaniczne: wydłużenie, tłoczenie, gięcie

The analysis of CP-W 800 high strength steel properties.

(...)

Acknowledgements. Authors are thankful for  .....................

### References

- Bača, J., Bílik, J., Tittel, V.: Technológia tvárnenia časť Plošné tvárnenie. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2004. 96 s. ISBN 80-227-2156-5

- Spišák, E., Evin, E., Hudák, J.: Technológia tvárnenia. Košice: TU Košice, 1993.

### Table 1. Chemical composition of CP-W 800 steel

### Tablica 1. Skład chemiczny stali CP-W 800

| C | Si | Mn | P | S | Nb | Ti | Al | Cr | Mo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤ 0,18 | ≤ 0,80 | ≤ 2,20 | ≤ 0,025 | ≤ 0,010 | ≤ 0,08 | ≤ 0,18 | - | ≤ 0,60 | ≤ 0,40 |

### Table 2. Mechanical properties

### Tablica 2. Właściwości mechaniczne

| Yield strength Rp0,2 [MPa] | UTS Rm [MPa] | Elongation A5 [%] |
| --- | --- | --- |
| 680 | 800 - 980 | 12 |

Fig. 1. The shape of crack after bending test at angle 180°  (CP-W 800)

Rys. 1 Kształt przełomu po próbie gięcia o kąt 180°  (CP-W 800)

Fig. 2. The shape of analyzed chassis part

Rys. 2 Kształt analizowanego elementu podwozia

Spis tablic

### Table 1. Chemical composition of CP-W 800 steel

### Tablica 1. Skład chemiczny stali CP-W 800

### Table 2. Mechanical properties

### Tablica 2. Właściwości mechaniczne

Spis rysunków

Fig. 1. The shape of crack after bending test at angle 180°  (CP-W 800)

Rys. 1 Kształt przełomu po próbie gięcia o kąt 180°  (CP-W 800)

Fig. 2. The shape of analyzed chassis part

Rys. 2 Kształt analizowanego elementu podwozia